**

*LEISTUNGSVERZEICHNIS*

|  |
| --- |
| **Abdichtung von Dächern, Balkonen, Loggien und Laubengängen mit Decorquarz-Einstreubelag (HADALAN Decorquarz 89M 0,7 mm – 1,2 mm)**  |
| **Anforderungen nach DIN 18531** **Abdichtung mit Flüssigkunststoff mit Gewebeeinlage** |
| **Vorbemerkung**Dieses Musterleistungsverzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei der Planung und Kostenkalkulation hat der Verwender des Musterleistungsverzeichnisses die Planungs- und Ausführungsgrundsätze der DIN 18531 Teil 5 zu beachten, sowie die weiterhin gültigen baurechtlichen Regelwerke, objektbezogene Gegebenheiten und ggf. nicht aufgeführte Nebenarbeiten zu berücksichtigen. Haftungsansprüche gegenüber dem Verfasser oder dem Hersteller bestehen nicht und können nicht geltend gemacht werden.Die im Systemaufbau zur Abdichtung verwendeten Flüssigkunststoffe sind gemäß der Europäisch Technischen Zulassung/Bewertung ETA auf der Grundlage der ETAG 005 geprüft und mit der CE-Kennzeichnung versehen, aus der u.a. die nachgewiesenen und erforderlichen Leistungsstufen und die Mindesttrockenschichtdicke hervorgehen. Bezugsquelle und technische Beratung unter:Heinrich Hahne GmbH & Co KG, Heinrich-Hahne-Weg 11, 45711 Datteln, Tel. 02363/56630, info@hahne-bautenschutz.deDie technischen Merkblätter sind zu beachten. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Beschreibung | EP/€ | GP/€ |
| **1** | psch | **Baustelle einrichten**Baustelle einrichten, An- und Abfuhr aller benötigten Materialien, Geräte und Maschinen. Räumen der Baustelle und Wiederherstellung aller benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand einschließlich notwendiger Zwischenreinigung |  |  |
| **2** | psch | **Abklebearbeiten**Zum Schutz vor Verschmutzungen sind betroffene Bereiche oder Gegenstände durch geeignete Maßnahmen zu schützen |  |  |
| **3** | psch | **Untergrunduntersuchung**Die Untergrundflächen müssen ausreichend erhärtet und trocken sein. Zur Untersuchung sind u.a. durchzuführen1. Visuell, auf Verschmutzungen, verbundmindernde Schichten, Risse, etc.
2. Abklopfen auf Hohlstellen und Gefügelockerung
3. Messen der Haftzugfestigkeit mind. 1,5 N/mm²
4. Messen des Feuchtigkeitsgehalts zwecks Prüfung und Berücksichtigung erforderlicher Maßnahmen.

Zusätzliche Arbeiten, wie z.B. das Ausbessern von Fehl- und Schadstellen, beschädigte Kanten, das Verfüllen von Rissen im Untergrund oder das Arbeiten unter schweren Bedingungen (Hindernisse, Nachtarbeit, etc.) sind vor Beginn der Arbeiten durch das ausführende Unternehmen vor Ort zu beurteilen und ggf. in das Angebot mit aufzunehmen. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Beschreibung | EP/€ | GP/€ |
| 4 | m² | **Untergrundvorbereitung**Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von haftungs-störenden Substanzen sein. Lose Teile, Moos und Algen sind zu entfernen. Glasierte oder gebrannte Plattierungen sind mechanisch tragfähig vorzubereiten. Eventuell vorhandene Altanstriche auf den Balkon-Bodenflächen durch schleifen entfernen.Altbeschichtungen an den Seitenwänden mind. 2 cm höher als vorzunehmende Beschichtungshöhe entfernen.Eventuell vorhandene korrosive Stellen entfernen. Türanschlussbereiche und Entwässerungsbereiche gründlich säubern. Balkon-Stirnseiten reinigen, ggf. schleifen/fräsen. Der Untergrund ist mittels Industriestaubsauger staubfrei herzustellen. Der Untergrund muss nach der Untergrundvorbehandlung die geforderten Werte aus den technischen Unterlagen des nachfolgenden Beschichtungssystems aufweisen und zur Beschichtung geeignet sein. |  |  |
| **5** | lfd.M. | **Verschließen von Rissen und Fugen**Vorhandene Risse mit dem Winkelschleifer aufweiten und die Rissflanken säubern. Vorbereitete Risse mit dem osmosestabilen, hochreaktiven 2.-Komp Epoxidharz HADALAN® EG145 13E kraftschlüssig vergießen und absanden. Alte Fugenmassen entfernen und durch HADALAN® FC240 22S ersetzen. Silikone, Acrylate und Bitumendichtmassen sind ungeeignet.**Verbrauch:**HADALAN® EG145 13E: je nach AnwendungHADALAN® FC240 22S: je nach Anwendung |  |  |
| **6** | m² | **Reprofilierung/Estricharbeiten Bodenfläche**Reprofilierung von Ausbruchstellen bzw. erneuern der Estrichfläche mit einem schnell härtenden, hoch druckbelastbaren, VOC-freien Epoxidharzmörtel. Die Herstellung erfolgt mittels einem speziellen Füllstoff-Gemisch HADALAN® FGM012 57M oder HADALAN® FGM035 75M. Die zu behandelnde Fläche wird mit HADALAN® EBG 13E grundiert, in die frische Grundierschicht wird dann der EP-Mörtel eingearbeitet. **Verbrauch Grundierung mit 50% Wasser verdünnt.**HADALAN® EBG 13E ca. 0,15 kg/m2 Empfohlene EP.Mörtel Anwendungen:**Diffusionsoffener EP-Mörtel im MV 1:10 GT**Verbrauch: HADALAN® EBG 13E ca. 1,81 kg/m2/cm HADALAN® FGM012 57M ca. 19,19 kg/m2/cm**Diffusionsoffener EP-Mörtel im MV 1:15 GT**Verbrauch: HADALAN® EBG 13E ca. 1,31 kg/m2/cm HADALAN® FGM012 57M ca. 19,69 kg/m2/cm**Diffusionsoffener EP-Mörtel im MV 1:20 GT**Verbrauch: HADALAN® EBG 13E ca. 1,00 kg/m2/cm HADALAN® FGM035 57M ca. 20,00 kg/m2/cm |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Beschreibung | EP/€ | GP/€ |
| 7 | m² | **Betonsanierung/Reprofilierung** Betoninstandsetzung mit dem einkomponentigen, multifunktionalen VESTEROL® MS 55HSP Spachtel auf HSP-Technologie Basis. Das Material ist korrosionshemmend ohne Voranstrich oder Haftbrücke auszuführen für Schichtdicken von 0,3 bis 5 cm pro Arbeitsgang. Haftzugfestigkeit auf Beton 2,8N/mm2 Druckfestigkeit nach 1Tag 10N/mm2 nach 7 Tagen 25N/mm2 **Verbrauch:**VESTEROL® MS 55HSP: 1,25 kg/l Hohlraum |  |  |
| 8 | lfd.m | **Abtropfprofil aus Polymerharzmörtel (EP/UP),****liefern, bearbeiten, verkleben und beschichten.****Bauteil:** Fassade: oberhalb WDVS, oberhalb Deckenschubriss, unterhalb Winkelfliese, an Attikablech usw.Fläche: senkrechte FlächeVorgefertigtes Abtropfprofil mit dem 1-Komp. Hybridkleber HADALAN® FC240 22S fachgerecht verkleben. |  |  |
| **9** | m² | **Grundierung der Bodenflächen**Grundieren der zu behandelnden Flächen mit VOC-freier, osmosestabiler Grundierung HADALAN® EBG 13E. Komponenten homogen miteinander vermischen und mit 50 - 100% Wasser verdünnen. Danach innerhalb der Verarbeitungszeit mit geeignetem Werkzeug auftragen.Verbrauch:HADALAN® EBG 13E ca. 0,15 kg/m²  |  |  |
| **10** | m² | **Untergrundegalisierung / Dampfdruckausgleichsschicht**Aufbringen einer diffusionsoffene bestehend aus HADALAN® EBG 13E und HADALAN® FGM003 57M in 2,0 mm Schichtdicke aufbringen. Qualitätsnachweis der Verlaufsbeschichtung gemäß OS 8.Verbrauch ca.: HADALAN® EBG 13E 1,10 kg/m2 HADALAN® FGM003 grau 57M 13E 2,60 kg/m2  |  |  |
| Pos. | Menge | Beschreibung | EP/€ | GP/€ |
| **11** | m² | **Abdichtung nach DIN 18531 / Bewertung ETAG 005**Nach Durchhärtung der Grundierung wird die zu beschichtende Fläche mit dem einkomponentigen Flüssigkunststoff DAKORIT® PUR1K 30P und vollflächiger Vlieseinlage DAKORIT® DV110 abgedichtet. Die Überlappungsbereiche der Vlieseinlage betragen 5 cm.Aufkantungsbereiche, Sockel, Geländerpfosten sowie Türelemente können im gleichen Arbeitsgang ausgeführt werden. Metallische Untergründe vorab mit HADALAN® HV2 30DD primern. **Verbrauch:**DAKORIT® PUR1k 30P : ca. 3,5 kg/m²DAKORIT® DV110 89V: ca. 1,05 m²/m²HADALAN® HV2 30DD: ca. 0,10 Kg/m² |  |  |
| 12 | m² | **Dekorquarzeinstreuung und Endversiegelung**Auf die durchgehärtete Abdichtung wird bahnenweise die elastische, einkomponentige Polyurethanharz-Versiegelung HADALAN® PUR Top 32P transparent als „Klebeschicht“ aufgetragen. Die Einstreuung von HADALAN® Decorquarz 89M in 0,7-1,2 mm Korngröße erfolgt im Überschuss direkt in die noch frische Schicht. Am Folgetag werden alle nicht gebundenen Einstreuquarze entfernt und die Fläche wird mit HADALAN® PUR Top 32P transparent gleichmäßig versiegelt.**Verbrauch:**HADALAN® PUR Top 32P transparent:Als Klebeschicht: ca.0,35 kg/m²Als Versiegelung: ca.0,45 kg/m²  HADALAN® Decorquarz 89M: ca. 3,0 kg – 4,0 kg/m² |  |  |