**

*LEISTUNGSVERZEICHNIS*

|  |
| --- |
| **LB 1001 Flachdach gemäß ETAG 005** |
| **Sanierung und Abdichtung im Flachdachbereich gemäß ETAG 005** |
| **Vorbemerkung**  Dieses Musterleistungsverzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei der Kostenkalkulation hat der Verwender des Musterleistungsverzeichnisses objektbezogene Gegebenheiten und ggf. nicht aufgeführte Nebenarbeiten zu berücksichtigen. Haftungsansprüche gegenüber dem Verfasser oder dem Hersteller bestehen nicht und können nicht geltend gemacht werden.  Bezugsquelle und technische Beratung unter:  Heinrich Hahne GmbH & Co KG, Heinrich-Hahne-Weg 11, 45711 Datteln, Tel. 02363/566322, info@hahne-bautenschutz.de  Folgende Technische Merkblätter sind zu beachten:  DAKORIT® ES 40B  DAKORIT® PUR1K 30P  HADALAN® EPV 38L  HADALAN® DDV 32P  HADALAN® HV2 30DD  HADALAN® PUR Top 32P transparent  DAKORIT® DV110 89V |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Beschreibung | EP/€ | GP/€ |
| **1.1.1** | psch | **Baustelle einrichten**  Baustelle einrichten, An- und Abfuhr aller benötigten Materialien, Geräte und Maschinen. Räumen der Baustelle und Wiederherstellung aller benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand einschließlich notwendiger Zwischenreinigung |  |  |
| **1.1.2** | m² | **Vorbereitung des Untergrundes**  Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und frei von haftungsmindernden Substanzen sein. Größere Risse mit DAKORIT® ES 40B schließen. Offene Überlappungsstöße von Bitumen bahnen verschweißen bzw. mit DAKORIT® ES 40B verkleben. Bei Foliendächern die Verträglichkeit vorher prüfen. Saugfähige, mineralische Untergründe mit DAKORIT® PUR1K 30P 2:1 mit HADALAN® EPV 38L vorstreichen. Kreidende Untergründe mit HADALAN® DDV 32P grundieren. Nach > 6 < 24 Std. kann die Beschichtung erfolgen    **Verbrauch:**  DAKORIT® ES 40B: je nach Anwendung  HADALAN® EPV 38L: je nach Anwendung  HADALAN® DDV 32P: 0,3-0,5 l/m² |  |  |
| **1.1.3** | **\*Bedarf\***  m² | **Grundierung**  Anschlussbleche, Kappleisten, Durchdringungen und Abdeckungen aus Metall (Eisen-, Edelstahl-, Aluminium-, Kupfer- oder Zinkbleche) sowie verschiedene Kunststoffe werden vor der Beschichtung mit Haftvermittler HADALAN® HV2 30DD grundiert. Nach einer Ablüftzeit von 20 Minuten kann dann die Beschichtung erfolgen  **Verbrauch:**  HADALAN® HV2 30DD: 30-50 ml/m² |  |  |
| Pos. | Menge | Beschreibung | EP/€ | GP/€Neues Hahne Logo.jpg |
| **1.1.4** | **\*Bedarf\***  m² | **Lichtkuppeln**  Überzug geschädigter GFK- oder Glaslichtkuppeln mit HADALAN® PUR Top 32P transparent als elastische, licht-echte, UV- und witterungsbeständige Versiegelung  **Verbrauch:**  HADALAN® PUR Top 32P transparent: 0,25-0,35 kg/m²  je Anstrich |  |  |
| **1.1.5** | m² | **Beschichtung**  Auf den vorbereiteten Untergrund ca. 1,5 kg/m² DAKORIT® PUR1K 30P mittels Gummiwischer bahnenweise vorver-teilen und gleichmäßig mit Fellrollen verrollen. Eine ausreichende Materialvorgabe ist wichtig für die spätere Vlies-Einbettung. In die frische Beschichtung wird das DAKORIT® DV110 89V faltenfrei eingelegt. Die Über-lappung der Vliesbahnen sollte mindestens 5 cm betragen. Zum Schutz vor Regen oder kondensierender Luftfeuchte ist das Vlies direkt nach dem Einbringen dünn zu überrollen. Nach der Trocknung der 1. Schicht erfolgt die End-beschichtung mit ca. 1,5 kg/m² DAKORIT® PUR1K 30P  **Verbrauch:**  DAKORIT® PUR1K 30P: 2,5-3,5 kg/m²  DAKORIT® DV110 89V: 1,05 m²/m² |  |  |